- ГОРЕЛКА

- ОДНОПЛАМЕННАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ

- ДЛЯ АЦЕТИЛЕНО-КИСЛОРОДНОЙ

- СВАРКИ, ПАЙКИ И ПОДОГРЕВА

- ТИПА Г2

- "МАЛЯТКО" 233

- ЭТИКЕТКА

Г08.002-233.00.000-02 ЭТ

# 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Горелка Г2 "МАЛЯТКО" 233, далее по тексту горелка, предназначена для ручной ацетилено-кислородной сварки, пайки, нагрева и других видов газопламенной обработки металлов.

1.2. Основные параметры горелки соответствуют  требованиям ГОСТ 12.2.008-75,  ГОСТ 1077-79 и ТУ У 13488523.002-95.

1.3. Вид климатического исполнения горелок – УХЛ по ГОСТ 15150-69.

- 2. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	Таблица 1

| Параметры |  | Номера наконечников |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Толщина свариваемого металла, мм |  | 0,2-0,5 | 0,5-1 | 1-2 | 2-4 | 4-7 |
| Давление, кгс/см2 | - кислорода - ацетилена | 1,5-2,5 0,01-1,2 |  |  | 2,0 – 2,5 0,1 – 1,2 | 2,0 – 2,5 0,2 – 1,2 |
| Расход, л/ч | - кислорода - ацетилена | 35-55 30-48 | 98-100 62-90 | 180-200 115-180 | 270-380 200-335 | 375-525 350-450 |
| Скорость сварки, мм/мин. |  | - | 200-125 | 130-90 | 90-55 | 55-40 |
| Расход присадочной проволоки на 1м сварного шва, кг |  | - | 0,03 | 0,06 | 0,2 | 0,45 |
| Длина ядра пламени, мм |  | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 |
| Длина горелки с наконечником № 3 не более - 390 мм |  |  |  |  |  |  |
| Масса горелки с наконечником № 3 не более - 0,3 кг |  |  |  |  |  |  |
| Внутренний диаметр присоединяемых рукавов – 6 мм |  |  |  |  |  |  |

Драгоценные металлы в изделии не применяются.

- 3. КОМПЛЕКТ  ПОСТАВКИ	Таблица 2

| Наименование | № заказа | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| - "МАЛЯТКО" 233 ( с наконечниками № 0,1,2,3) | 233.000.02 | 1 |
| Этикетка |  | 1 |

- 3.1. ЗАПАСНЫЕ И СМЕННЫЕ ЧАСТИ   (по индивидуальному заказу)

- Таблица 3

| Наименование и описание |  | № заказа |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наконечник № 0 |  | 225.100.10 |  |  |
| Наконечник № 1 |  | 225.100.11 |  |  |
| Наконечник № 2 |  | 225.100.02 |  |  |
| Наконечник № 3 |  | 225.100.03 |  |  |
| Мундштук № 0 |  | 225.103.00 |  |  |
| Мундштук № 1 |  | 225.103.01 |  |  |
| Мундштук № 2 |  | 225.103.02 |  |  |
| Мундштук № 3 |  | 225.103.03 |  |  |
| Устройство смесительное 0А |  | 225.105.00 |  |  |
| Устройство смесительное 1А |  | 225.105.01 |  |  |
| Устройство смесительное 2А |  | 225.105.02 |  |  |
| Устройство смесительное 3А |  | 225.105.03 |  |  |
| Продолжение таблицы 3 |  |  |  |  |
| - Кольцо уплотнительное 008-012-25 | - 142.006.00 |  |  |  |
| - Хомут для шлангов (диаметр 6 мм) | 008.100.00 |  |  |  |

- 4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

4.1. Горелка состоит из ствола, и комплекта наконечников. Ствол горелки имеет регулировочные вентили кислорода (синий) и ацетилена (красный).

Газовые вентили состоят из шпинделя  с запорным телом, выполненным в виде шарика или конуса, маховичка, уплотнительных колец. Устройство для смешивания газа с кислородом (инжектор), а также мундштук, формирующий струю пламени, встроены в наконечниках.

4.2. Кислород поступает в горелку по рукаву (тип III по ГОСТ 9356-75) через ниппель, присоединённый к горелке гайкой имеющую правую резьбу М12х1,25, и далее через вентиль кислорода синего цвета в смесительное устройство (инжектор).

4.3. Горючий газ поступает в горелку по рукаву (тип I по ГОСТ 9356-75) через ниппель, присоединённый к горелке накидной гайкой с риской, имеющую левую резьбу М12х1,25LH, и далее через вентиль горючего газа красного цвета в смесительное устройство (инжектор).

4.4. Регулировка расхода газов осуществляется соответствующими вентилями.

- 5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. При эксплуатации горелки необходимо соблюдать: «Правила безопасной работы с инструментом и приспособлениями» ДНАОП 1.1.10-1.04-01; «Правила пожарной безопасности в Украине» НАПБ А.01.001-95 от 14.6.95; «Правила техники безопасности и производственной санитарии при производстве ацетилена, кислорода и газопламенной обработке металлов» НАОП 1.4.10-1.03-85; «Правила безопасности в газовом хозяйстве», утвержденные Госгортехнадзором Украины, 1992 г, «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением» ДНАОП 0.00-1.07-94; «Правила безопасности систем  газоснабжения Украины» ДНАОП 0.00-1.20-98;  ГОСТ 12.3.036-84 «Газопламенная обработка металлов» Требования безопасности; ДСТУ 2448-94  «Кислородная резка». Требования безопасности.

5.2. К работе с горелкой допускаются лица не моложе 18 лет, изучившие её устройство, имеющие допуск к самостоятельной работе и прошедшие инструктаж по технике безопасности.

Запрещается :

– вносить изменения и самостоятельно дорабатывать конструкцию горелки;

– проводить работу при нарушении механической прочности и  негерметичности  рукавов и соединений;

– использовать рукава  не по назначению (для других типов газов);

– работать в замасленной одежде, использовать замасленную ветошь и инструмент;

– работать без спецодежды, спецобуви, индивидуальных средств защиты органов слуха  и  глаз;

– работать при отсутствии средств пожаротушения на рабочих местах;

–работать ближе 10 метров от ацетиленовых генераторов, газопроводов и газовых баллонов.

- 6. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

6.1. Перед началом работы убедитесь в исправности оборудования и проверьте:

а) герметичность присоединения рукавов, всех разъемных и паяных соединений;

б) наличие разрежения (подсоса) в канале горючего газа.

6.2. Установите рабочее давление газов в соответствии с таб.1 редукторами на баллонах;

6.3. Откройте на 1/10 оборота кислородный вентиль и на 1/5 вентиль горючего газа, зажгите горючую смесь. Отрегулируйте вентилями горелки “нормальное” пламя.

6.4. Выключение подачи газов производить в обратном порядке: горючий газ, кислород.

6.5. Содержите горелку в чистоте, периодически очищайте наконечник от нагара и брызг металла с помощью наждачного полотна или мелкого напильника.

6.6. Учет технического обслуживания проводить в специальном журнале по ниже приведенной форме:

Форма №1

| Дата | Вид технического обслуживания | Замечания о техническом состоянии | Должность, Фамилия, подпись ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- |

- 7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие горелки требованиям  ГОСТ 12.2.008-75,  ГОСТ 1077-79 ,  ТУ У 13488523.002-95 при соблюдении потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок – 12 месяцев со дня ввода в  эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня поставки.

Месяц и год выпуска изделия  указан на хвостовике ствола горелки.

Завод «ДОНМЕТ» осуществляет гарантийный ремонт – бесплатное устранение дефектов, возникших во время эксплуатации в пределах гарантийного срока.

Бесплатный гарантийный ремонт не производится в случае:

1. использования изделия не в соответствии с правилами эксплуатации (п.6) и режимах отличающихся от требований технической характеристики (табл.1);

2. небрежной эксплуатации, повлекшей возникновение механических или других повреждений; 
 3. самостоятельного внесения изменений в конструкцию изделия.

Гарантия не распространяется на запасные и сменные части, приведенные в табл.3.

- 8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Горелка   соответствует требованиям ГОСТ 12.2.008-75,  ГОСТ 1077-79, ТУ У 13488523.002-95, испытана и признана годной для эксплуатации.

Дата выпуска  ___________                Отметка ОТК о приемке __________

МП